## Slide 1
南华大学毕业论文答辩
日处理4500t铜铅矿选矿厂设计
答辩人：彭斌彬 指导老师：刘建东 时间：2022年5月23日

## Slide 2
1
2
3
设计背景
流程与设备
厂房布置
结 论
目录
4

## Slide 3
1
设计背景
DESIGN BACKGROUND

## Slide 4
铜、铅金属广泛应用于机械、电力、军事、冶金、化工、轻工等领域。我国铅储量位居世界第二，铜的储量位居世界第七，是精铜、精铅的生产大国。铜铅多金属矿矿石结构复杂，矿物相互共生、交代或包裹，嵌布粒度细，导致单一铜铅矿物解离不完全。因此铜铅多金属矿综合回收一直以来是矿产资源综合利用的难题。铜铅属于亲硫元素族，在自然界中主要以硫化物形式存在。硫化矿物大多具有较好的可浮性，因此通常采用浮选的方法从矿石提取金属铜、铅。
原矿中Cu品位0.18%，Pb品位1.98%，原矿最大粒度500mm，含水量2%。
1
设计背景
DESIGN BACKGROUND

## Slide 5
2
流程与设备
PROCESS AND EQUIPMENTS

## Slide 6
工作制度
1
3
3
间断工作制度
一天三班
每班5.5h
破碎车间
间断工作制度
一天一班
每班8h
精矿脱水车间
连续工作制度
一天三班
每班8h
磨浮车间
2
流程与设备
PROCESS AND EQUIPMENTS
车间名称 | 年工作日 | 日工作班 | 班工作时 | 生 产 能 力 |  | 
 |  |  |  | t/a | t/d | t/h
破碎车间 | 330 | 3 | 5.5 | 1485000 | 4500 | 272.73
磨浮车间 | 330 | 3 | 8 | 1485000 | 4500 | 187.5

## Slide 7
（1）各段破碎比
平均破碎比：，取，
（2）各段产物的最大粒度
总破碎比：
2
破碎流程
流程与设备
PROCESS AND EQUIPMENTS

## Slide 8
2
棒条筛1400×3500
SZZ1250×2500振动筛
SZZ1800×3600振动筛
PEJ900×1200简摆式颚式破碎机
PYT-B1217标准圆锥破碎机
PYT-B1206短头圆锥破碎机
图1 破碎流程图
流程与设备
PROCESS AND EQUIPMENTS

## Slide 9
2
2Fc-30沉没式双螺旋分级机
MQG3660湿式格子型球磨机
MQY2736湿式溢流型球磨机
FX-500水力旋流器
磨矿细度-200目占73%
磨矿流程
图2 磨矿流程图
流程与设备
PROCESS AND EQUIPMENTS

## Slide 10
2
选别流程
选别流程为浮选，采用铜铅混合浮选再分离的工艺流程
  铜铅混合浮选：一粗二扫三精
  铜铅分离：一粗一扫四精（抑铅浮铜）
Cu精矿品位20.52%，回收率65.11%；
Pb精矿品位58.91%，回收率90.01%。
流程与设备
PROCESS AND EQUIPMENTS

## Slide 11
2
图3 铜铅混合浮选流程图
流程与设备
PROCESS AND EQUIPMENTS

## Slide 12
2
工艺流程
TECHNOLOGICAL PROCESS
图4 铜铅分离流程图

## Slide 13
2
浮选设备
作业名称 | 设备名称 | 数量
铜铅混合粗选 | XJQ-160机械搅拌吸气式浮选机 | 4
铜铅混合精选Ⅰ | XJ-11机械搅拌吸气式浮选机 | 4
铜铅混合精选Ⅱ | XJ-11机械搅拌吸气式浮选机 | 3
铜铅混合精选Ⅲ | XJ-6机械搅拌吸气式浮选机 | 4
铜铅混合扫选Ⅰ | JJF-5机械搅拌吸气式浮选机 | 4
铜铅混合扫选Ⅱ | JJF-4机械搅拌吸气式浮选机 | 4
铜粗选 | XJQ-20机械搅拌吸气式浮选机 | 6
铜精选Ⅰ | XJ-3机械搅拌吸气式浮选机 | 4
铜精选Ⅱ | XJ-3机械搅拌吸气式浮选机 | 4
铜精选Ⅲ | XJ-3机械搅拌吸气式浮选机 | 4
铜精选Ⅳ | XJ-3机械搅拌吸气式浮选机 | 3
铜扫选 | XJ-6机械搅拌吸气式浮选机 | 4
流程与设备
PROCESS AND EQUIPMENTS

## Slide 14
2
脱水流程
精矿含水量10%
NZS-9中心传动浓缩机
TT-8陶瓷盘式真空过滤机
图5 铜精矿脱水流程图
流程与设备
PROCESS AND EQUIPMENTS

## Slide 15
2
精矿含水量10%
NZ-15中心传动浓缩机
TT-16陶瓷盘式真空过滤机
图6 铅精矿脱水流程图
流程与设备
PROCESS AND EQUIPMENTS

## Slide 16
2
矿仓
图7 原矿矿仓
图8 粉矿仓
，，，，，
，，，，
，，，，，
流程与设备
PROCESS AND EQUIPMENTS

## Slide 17
铜精矿矿仓
长
宽
高
2
铜精矿矿仓
长
宽
高
精矿矿仓
流程与设备
PROCESS AND EQUIPMENTS
图9 精矿矿仓

## Slide 18
2
粗碎前给料：GBZ120-6重型板式给料机
型号 | 给料能力t/h | 外形尺寸 | 重量t | 转速
BR-30 | 180 | 4639×3055×1420 | 13.3 | 4.79
型号 | 规格mm |  | 速度m/s | 给料能力t/h | 外形尺寸 | 重量t
 | B | L |  |  |  | 
GBZ120-6 | 1200 | 6000 | 0.186 | 235 | 8000×5058×1732 | 37
磨矿前给料：BR-30圆盘给料机
给料设备
流程与设备
PROCESS AND EQUIPMENTS

## Slide 19
3
厂房布置
PLANT LAYOUT

## Slide 20
3
厂房布置
PLANT LAYOUT
总体布置
图10 厂房总体布置

## Slide 21
3
厂房布置
PLANT LAYOUT
破碎及筛分车间
平断面图

## Slide 22
3
厂房布置
PLANT LAYOUT
磨浮车间平断面图

## Slide 23
3
厂房布置
PLANT LAYOUT
精矿脱水车间
平断面图

## Slide 24
4
结 论
CONCLUSION

## Slide 25
结论
Conclusion
原矿最大粒度为500mm，矿石为中等硬度，原矿含水率为2%，原矿中含铜0.18%，含铅1.98%。采用三段一闭路破碎流程，磨矿采用两段一闭路流程，选别为浮选，一粗二扫三精流程进行铜铅混合浮选，一粗一扫四精流程分离铜铅精矿，采用两段脱水流程进行精矿脱水，最终得到Cu精矿品位20.52%，回收率65.11%；Pb精矿品位58.91%，回收率90.01%，精矿含水10%。
4
结 论
CONCLUSION

## Slide 26
请各位老师批评指正